MEMORIAL DESCRITIVO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

OBRAS DE RECAPEAMENTO DA RUA SUNANDA LISBOA AGUIAR e CEL JOAQUIM LEONEL.

O presente memorial visa especificar os principais critérios adotados no desenvolvimento do projeto de recapeamento para as ruas acima destacadas.

1.Limpeza do pavimento existente

Todo o pavimento existente será varrido e lavado, para eliminar o material pulverulento existente.

2.Reparos profundo em pontos que julguem necessários

3.Aplicação de binder para regularização conforme detalhes na peça gráfica anexa

4.Pintura de ligação

Executado com emulsão asfáltica RRIIC com a taxa de consumo superior a 0,5 1/m2 e sua execução deverá seguir as normas pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DER – SP.

5.Concreto Betuminoso Usinado a quente

Mistura será distribuída por vibro acabadora a temperatura não inferior à 125º C em camada de modo a permitir a execução em toda a largura da pista. Logo após a distribuição da mistura asfáltica é iniciada a sua compactação com rolo de pneus com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e consequentemente suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com os rolos tipo tandem.

A espessura da camada compactada conforme pega gráfica anexa

A confecção da mistura sua distribuição e compactação deverão seguir as normas pertinentes e recomendações do trabalho técnico do DER – SP.

Itapetininga, 24 de maio 2014.